|  | # ООО «МаСт» тел.-факс (495) 783-91-57, (499)500-28-12, моб. 8.(916)6719014, 8(495)9608195 E-mail:ooo.must@gmail.com ИНН 5027050696 адрес – 140050 Московская обл., п. Красково, ул. Маркса, 117, р.с. 40702810340240100142 в Сбербанке России г. Москва БИК 044525225 корр.сч. 30101810400000000225 Сайт:protechek.net |
| --- | --- |

ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК

герметиком напорным МАСТ-ГН

Сухая смесь напорного герметика «МАСТ-ГН» является быстросхватывающейся разновидностью расширяющегося герметика. Скорость схватывания 20-30сек.

Все протекающие дефекты обязательно подвергаются разделке и тщательной очистке и промывке. При разделке слабых протечек путем рассверливания по ходу протечки следует убедиться, что в толще конструкции нет  полости-пустоты , в которой скапливается вода. Для этого разделку производят по ходу протечки. Глубина разделки может достигать 10-15см. При наличии пустоты вода выплескивается кратковременной относительно большой порцией, после чего выход ее временно прекращается. Заделка отверстия, включая пустоту, гарантирует от образования новых протечек.

В зависимости от силы давления воды в протечке и геометрических размеров протекающего дефекта способы  ликвидации выхода воды следующие:

1. Вытекание воды струей без напора при сечении протекающего дефекта до 2-х кв.см. -  Протечка может быть ликвидирована сухим порошком, который плотно и быстро набивают в отверстие.

2.Сечение дефекта то же - до 2-х кв.см., но вода протекает с такой скоростью, что порошок, не успевая схватиться, размывается. - В таком случае после тщательной промывки дефекта и удаления частиц размытого герметика приготавливают жесткий комок путем небольшого смачивания водой порошка напорного герметика. После выдерживания в руке 10-40 секунд (в течение этого времени он начинает греться) с силой вдавливают его в отверстие, как пробку, и, придавливая, несколько минут придерживают ладонью, дожидаясь полного схватывания. Для смачивания порошка можно пользоваться подогретой водой.

3. Протечка имеет ширину до 2-х см и протяженную длину. - Жесткий комок увлажненного напорного герметика приготавливают в виде "колбаски", длина которой соответствует способности рабочего одновременно придавливать ее целиком, т.е. в пределах 8-10см. Накладывают такую "колбаску" на протекающую щель с одного торца этой щели. При этом перекрывают торец щели на 1-2см. Другими словами, частично жесткий комок герметика  придавливается к поверхности здорового бетона. Делается это, чтобы вода отдавливалась только в одну сторону и не могла размывать пробку с двух торцов. После удерживания пробки до полного схватывания процедуру повторяют со следующим участком протекающей щели, перекрывая на 1-2см предыдущий заделанный фрагмент протечки и т. д.

Вместо комка теста можно использовать чистую (без следов масла и пыли) паклю или мягкую ткань. В них  плотно заматывают порошок напорного герметика и  обваливают приготовленный кляп в этом порошке. Затыкают им щель, продавливая его как можно глубже. При длинной щели соблюдают условие отдавливания воды в одну сторону.

4. Большое отверстие (в диаметре 10-15см) с большим давлением воды. Описанным в п.3 способом приготавливают кляп с такими размерами, чтобы его можно было сразу затолкнуть в отверстие, но в сильно уплотненном виде, т.е в диаметре больше, чем отверстие. Заталкивают кляп в отверстие одновременно по всему сечению и на такую глубину, чтобы поверх кляпа в пределах границ отверстия можно было уложить слои расширяющегося герметика общей толщиной не менее 1,5-2см.

5. Длинная и широкая щель с плоской струей воды под большим напором. Для начала в такую щель вставляют через определенный интервал трубки в виде кусков шланга с диаметром по ширине щели. По этим трубкам вытекает наибольший объем воды, а в промежутках между ними давление воды понижается. Дальше с каждым промежутком работают по одному из приведенных выше способов. После герметизации промежутков  с полным затвердеванием заложенных в них герметиков забивают напорным герметиком сравнительно небольшие по диаметру отверстия, где были вставлены трубки.

Во всех случаях после ликвидации воды напорный герметик покрывают тестом расширяющегося герметика  МАСТ-ГР слоями (каждый толщиной не более 10мм) с последующим влажным уходом за его поверхностью.

Поставка напорного герметика осуществляется в полиэтиленовых емкостях с закручивающейся крышкой. Масса нетто одной упаковки составляет 5,5кг. После отбора порции порошка крышка должна быть закоучена. Сухую смесь напорного герметика хранят в герметичной таре, исключающей попадание в порошок влаги из воздуха. В противном случае порошок теряет свою способность к быстрому схватыванию.

Гарантированный срок хранения в заводской упаковке 6 месяцев.