|  | - ООО «МаСт» тел.-факс (495) 783-91-57, (499)500-28-12, моб. 8.9166719014, 8(495)9608195 E-mail:ooo.must@gmail.com ИНН 5027050696 адрес – 140050 Московская обл., п. Красково, ул. Маркса, 117, р.с. 40702810340240100142 в Сбербанке России г. Москва БИК 044525225 корр.сч. 30101810400000000225 - Сайт:protechek.net |
| --- | --- |

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ДОБАВКА В БЕТОННУЮ СМЕСЬ

Расширяющаяся добавка в бетонную (растворную) смесь способствует ускорению ее схватывания и твердения, повышению плотности, прочности,  водонепроницаемости и морозостойкости  затвердевшей структуры.

В случае приготовления бетона (раствора) на строительной площадке порошок расширяющейся добавки вводится в смесь вместе с цементом. Количество добавки в сухую смесь составляет 4% от расхода цемента.  В зависимости от задачи и условий на стройке этот расход может быть увеличен.

Если расширяющуюся добавку надо вводить в миксер с готовой бетонной смесью. то количество добавки назначается из расчета 12-14 кг на 1 куб. м. бетона в зависимости от требуемого ускорения схватывания и твердения бетона.

При приготовлении бетонной смеси необходимо применение суперпластификатора.

Примерный расчет на 1 куб.м. бетонной смеси:

Цемент 335 кг

Добавка расширяющаяся 12-14 кг.

Щебень 1240 кг

Песок 735 кг

Суперпластификатор С3 – 1,7-2 кг

Технология введения добавки в миксер предусматривает:

1.предварительное приготовление густой суспензии из сухой добавки с водой (примерно 1/5 от массы сухой добавки) и С3 (до 1% от массы сухой добавки) в мешалке с быстро вращающимися лопастями,

2.перемешивание в миксере бетонной смеси с приготовленной суспензией добавки в течение 7-10 мин.